34.31 ENKELBLADIG ISOLEREND GLAS

34.31…-.	ENKELBLADIG GLAS, BEGLAZING MET KIT OF GLASLATTEN

- ENKELBLADIG KLASSIEK HARDGLAS

Fabrikaat: 	HistoVer

Nijverheidstraat

1135 GE Edam

www.duopane.nl

Type: 5,8 mm HistoVer isolerend jong klassiek glas

Omschrijving: warmtereflecterend glas met een licht oneffen structuur.

Bestelcode: 			HV 2106

Dikte: 				5,8 mm

U-waarde glas: 		3,7 W/m2.K

LTA-waarde:			82%

ZTA-waarde:			73%

Rw waarde		 	30 dB

UV wering: 			55%

Gewicht:			9,5 kg/m2
Veiligheid:			P2a

Levertijd:			3 werkweken

Garantie:			10 jaar (zie beglazingssysteem)

#.	BEGLAZINGSSYSTEEM

Beglazen met HistoVer Construct en HistoVer Mastic

of met glaslatten volgens verwerkingsvoorschrift fabrikant.

Aan de opgegeven waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Traditioneel vervaardigd glas kan mogelijk een tolerantie op de aangegeven technische waarden bevatten.