34.31 ENKELBLADIG  ISOLEREND GLAS

34.31…-.	ENKELBLADIG GLAS, BEGLAZING MET KIT OF GLASLATTEN

- ENKELBLADIG GLAS

Fabrikaat: 	HistoVer

Nijverheidstraat

1135 GE Edam

www.duopane.nl

Type: 3,1 mm HistoVer isolerend modern glas

Omschrijving: warmtereflecterend  vlak.

Voorzien van HistoVer garantiebewijs na oplevering werk.

Bestelcode: 			HV 1103

Dikte: 			         	3,1 mm

U-waarde glas: 		3,7 W/m2.K

LTA-waarde:			83%

ZTA-waarde:			73%

Rw waarde     	           29 dB

UV wering: 			55%

Gewicht:			7,6 kg/m2
Veiligheid:			 -

Levertijd:			1 werkweek

Garantie:			10 jaar (zie beglazingssysteem)

#.	BEGLAZINGSSYSTEEM

Beglazen met HistoVer Construct en HistoVer Mastic

of met glaslatten volgens verwerkingsvoorschrift fabrikant.

Aan de opgegeven waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Traditioneel vervaardigd glas kan mogelijk een tolerantie op de aangegeven technische waarden bevatten.