34.32 GELAAGD GLAS

34.32…-.	GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT OF GLASLATTEN

- GELAAGD MONDGEBLAZEN GLAS

Fabrikaat: 	HistoVer

Nijverheidstraat

1135 GE Edam

www.duopane.nl

Type: 6,0 mm HistoVer isolerend helder mondgeblazen oud klassiek glas

Omschrijving: warmtereflecterend glas met mondgeblazen.

Bestelcode: 			HV 4223

Dikte: 				6,0 mm

U-waarde glas: 		3,5 W/m2.K

LTA-waarde:			81%

ZTA-waarde:			73%

Rw waarde 		 	30 dB

UV wering: 			60%

Gewicht:			12,7 kg/m2
Veiligheid:			 -

Levertijd:			6 werkweken

Garantie:			5 jaar

#.	BEGLAZINGSSYSTEEM

Beglazen met HistoVer Construct en HistoVer Mastic

of met glaslatten volgens verwerkingsvoorschrift fabrikant

Aan de opgegeven waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Traditioneel vervaardigd glas kan mogelijk een tolerantie op de aangegeven technische waarden bevatten.